دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی و علم مواد

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

آزمایش شماره2:

بررسی رفتار تنش_کرنش فلزات تحت بارگذاری فشاری

نوشته شده توسط : شروین افشارها 401107668

گروه: دوشنبه ساعت 13:30 الی 16:30

اساتید درس:

دکتر رضا علیزاده

دکتر سیامک سراج زاده

مهندس جعفر مهدی اخگر

تاریخ ارائه آزمایش: 30/07/1403                                            تاریخ ارائه گزارش: 14/08/1403

تصویر1. منحنی تنش_کرنش مهندسی در تست فشار

تصویر2. منحنی تنش_کرنش مهندسی نمونه آلومینیومی

جدول1. ابعاد اولیه و نهایی نمونه ها

| D2 (mm) | L2 (mm) | A1 (mm^2) | D1 (mm) | L1 (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01 | 8.57 | 78.5 | 10 | 15.02 | فولاد |
| 10.40 | 11.76 | 78.5 | 10 | 15.11 | برنج |
| 13.82 | 8.31 | 78.5 | 10 | 15 | مس |
| 13.23 | 5.93 | 78.5 | 10 | 10.06 | آلومینیوم 1 |
| 14.20 | 8.34 | 78.5 | 10 | 15.03 | آلومینیوم 2 |
| 11.58 | 11.92 | 78.5 | 10 | 20 | آلومینیوم 3 |

خواسته1:

نمودار1. منحنی تنش_کرنش مهندسی نمونه فولادی

نمودار2. منحنی تنش_کرنش مهندسی نمونه برنجی

نمودار3. منحنی تنش_کرنش مهندسی نمونه مسی

نمودار4. منحنی تنش_کرنش مهندسی نمونه آلومینیومی با طول 10 میلیمتر

نمودار5. منحنی تنش_کرنش مهندسی نمونه آلومینیومی با طول 15 میلیمتر

نمودار6. منحنی تنش_کرنش مهندسی نمونه آلومینیومی با طول 20 میلیمتر

رابطه1. فرمول هولومان

رابطه4. تبدیل کرنش حقیقی به کرنش مهندسی

رابطه5. تبدیل تنش حقیقی به تنش مهندسی

خواسته2:

نمودار7. منحنی تنش_کرنش مهندسی و مشخص کردن تنش تسلیم نمونه مسی

نمودار8. منحنی تنش_کرنش مهندسی و مشخص کردن تنش تسلیم نمونه فولادی

نمودار9. منحنی تنش_کرنش مهندسی و مشخص کردن تنش تسلیم نمونه برنجی

نمودار10. منحنی تنش_کرنش مهندسی و مشخص کردن تنش تسلیم نمونه آلومینیومی 1

نمودار11. منحنی تنش_کرنش مهندسی و مشخص کردن تنش تسلیم نمونه آلومینیومی 2

نمودار12. منحنی تنش_کرنش مهندسی و مشخص کردن تنش تسلیم نمونه آلومینیومی 3

جدول2. مقادیر مدول یانگ، تنش تسلیم، کاهش طول نسبی، درصد تورم و استحکام نهایی نمونه ها

| Maximum strength (MPa) | درصد تورم | کاهش طول نسبی | Yield strength (MPa) | E (GPa) | نمونه ها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 638 | 68.9% | 42.9% | 383 | 12.26 | فولاد |
| 437.5 | 90.9% | 44.6% | 326 | 10.62 | مس |
| 705 | 7.6% | 22.1% | 289 | 9.24 | برنج |
| 502 | 77.3% | 41% | 301 | 7.17 | آلومینیوم 1 |
| 610 | 101.5% | 44.5% | 279 | 9.74 | آلومینیوم 2 |
| 494 | 34.5% | 40.4% | 265 | 12.88 | آلومینیوم 3 |

خواسته3:

نمودار13. منحنی تنش_کرنش مهندسی آلومینیوم 1 و 2 و 3

تصویر3. مناطق سیاه در تنش فشاری شرکت نمیکنند

جدول3. مقادیر قطر به ارتفاع و تنش تسلیم نمونه های آلومینیومی

| Al3 | Al2 | Al1 | نمونه ها |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.66 | 0.99 | D/h |
| 265 | 279 | 301 | S (MPa) |

نمودار14. منحنی تنش بر حسب قطر/ارتفاع نمونه های آلومینیومی

مراجع:

- Engineering Materials 1 by Michael F. Ashby and David R. H. Jones

- Mechanical Behavior of Materials by Norman E. Dowling

- Introduction to Materials Science for Engineers. James F. Shackelford

- Strength of Materials. Ferdinand Beer

- Mechanical Metallurgy. George E. Dieter